#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование и количество поставляемых товаров

Код КТРУ 32.50.23.000-00003854

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Вариант исполнения | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фиксаторы блокируемые интрамедуллярные SintelKom. | Фиксатор медиальный, усиленный | шт. |  |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Изделие предназначено для проведения интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза при лечении травм и заболеваний верхних и нижних конечностей.. |
|  | Материал: | Титановый сплав Ti6Al4V по ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014. С оксидным или с кальцийфосфатным покрытием |
|  | Метод фиксации: | Крепление винтами фиксирующими. |
|  | Шероховатость поверхности: | Ra, мкм: не более 2,5 (до нанесения покрытия) |
|  | Особенности конструкции | Фиксатор представляет собой спицу, выполненную в виде цилиндрической пружины. В конце проксимальной части пружины витки сжаты и выполнена петля, которая расположена латерально для крепления винта фиксирующего. |
|  | Размеры изделия: | 1) Диаметр фиксатора, мкм: 6,0 ± 0,3 2) Диаметр спицы, мкм: 1,50 ± 0,05; 3) Длина фиксатора (с петлей), мм: – 40,0 ± 2,0; – 50 ± 2,0. 4) Шаг спирали, мкм: 8,0 ± 1,0; 5) Масса, г, не более: 2,0. |
|  | Тип покрытия: | На всю поверхность изделия может быть нанесено кальцийфосфатное или оксидное покрытие. Толщина покрытия, мкм: не более 20 |
|  | Стерильность и упаковка: | Изделие поставляется нестерильным, в индивидуальной упаковке. |
|  | Комплект технической и разрешительной документации | – Инструкция по применению; – стикер 4 шт. |