#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование и количество поставляемых товаров

Код позиции КТРУ 32.50.23.000-00003820

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Винт фиксирующий | шт. |  |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Для проведения блокируемого остеосинтеза |
|  | Материал: | Титановый сплав Ti6Al4V по ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014. С оксидным или с кальцийфосфатным покрытием |
|  | Метод фиксации: | Путем ввинчивания в кость. |
|  | Шероховатость поверхности: | Ra, мкм: не более 2,5 (до нанесения покрытия) |
|  | Особенности конструкции | Небольшой стержень с резьбой и со шлицованной головкой. Шлиц выполнен под гексагональную отвертку. |
|  | Размеры изделия: | 1) Диаметр шляпки винта, мм: 5,70 ± 0,05. 2) Длина, мм: – 10; – 12; – 14; – 16; – 18; – 20. |
|  | Тип покрытия: | На всю поверхность изделия может быть нанесено кальцийфосфатное или оксидное покрытие. Толщина покрытия, мкм: не более 20 |
|  | Стерильность и упаковка: | Изделие поставляется нестерильным, в индивидуальной упаковке. |
|  | Комплект технической и разрешительной документации | – Инструкция по применению; – стикер 4 шт. |